
附件2
下陆区中小学生校服面料参数及工艺要求
为统一规范全区中小学生校服制作标准，严格把控校服产品质量安全，筑牢学生穿戴安全防线，切实保障广大学生及家长的合法权益，现就我区中小学生校服面料参数、制作工艺及标识标注等相关要求，向社会公开公告如下。

一、各品类校服面料参数及工艺要求

（一）夏装

1. 短袖 T 恤上衣：32支针织平纹棉
①面料成分：94% 棉 + 6% 氨纶；

②面料克重：200–210 g/㎡；

③工艺及性能要求：采用32支针织平纹工艺织造，布面平整均匀、肌理细腻。面料手感柔软亲肤，透气散热性能优良；添加氨纶弹力材质，拉伸回弹性能良好，长期穿着、反复洗涤不易松弛变形，贴合学生日常活动穿戴需求。

2. 夏装短裙、短裤：32支冰感索罗娜

①面料成分：70% 精梳棉 + 30% 聚酯纤维；

②面料克重：210–220 g/㎡；

③工艺及性能要求：采用冰感索罗娜专用纺织工艺制作，面料具备凉感透气特性。成品版型规整挺括，抗褶皱、耐磨损、不易起球，保型性优异，日常穿着及洗涤后不易变形，整体平整度佳。

（二）春秋装

1. 春秋上衣：双面针织高弹健康布

①面料成分：45% 棉 + 49% 聚酯纤维 + 6% 氨纶；

②面料克重：300–310 g/㎡；

③工艺及性能要求：采用双面一体高密度针织工艺织造，面料弹力充足、耐磨抗造、抗起球、抗形变。兼顾透气与防风性能，结构稳定性强，长期穿着、多次水洗后不会出现松弛、走形、松垮等问题，适配春秋季节日常穿戴。

2. 春秋长裤：双面针织高弹平纹布

①面料成分：45% 棉 + 49% 聚酯纤维 + 6% 氨纶；

②面料克重：300–310 g/㎡；

③工艺及性能要求：采用双面针织平纹工艺，面料垂坠感良好、版型规整挺括。弹力参数适中，学生肢体活动无束缚、无紧绷感；裤身结构稳定，长期穿着膝盖部位不易鼓包、塌陷，耐磨耐穿、经久耐用。

（三）冬装

1. 冬装外套：T400破卡复合普通防水贴膜

①面料成分：100% 聚酯纤维；

②面料克重：155–160 g/㎡；

③工艺及性能要求：采用T400破卡面料复合防水透气贴膜工艺制作，面料具备抗静电、防污易打理、防风防水、耐拉扯、耐磨损等特性。面料结构致密，防护性能优良，适配冬季户外穿戴场景。

2. 冬装保暖内胆：双面高密超细绒

①面料成分：100% 聚酯纤维；

②面料克重：275–285 g/㎡；

③工艺及性能要求：采用双面高密起绒工艺，成品统一进行专业抗起球定型处理。面料为短绒结构，绒面均匀密实，不易掉毛、不起球，触感软糯亲肤；高弹锁温设计，保暖性能优异，同时具备良好透气性，穿戴不闷汗、无潮湿感。

冬装长裤：T400破卡复合奥粒绒

①面料成分：外层100%聚酯纤维，里料95%聚酯纤维 5%氨纶；

②面料克重：360–370 g/㎡

③工艺及性能要求：外层采用T400破卡耐磨面料，复合奥粒绒保暖里料，里料自带弹力。面料兼具防风、耐磨、保暖特性，版型宽松舒展，学生活动无束缚，长期穿着不易变形、绒面不易结块脱落，保暖实用性强。

二、校服标识标注规范要求

所有成品校服须配置规范完整的吊牌及洗水标，标识印刷清晰工整、耐水洗、不脱落、不模糊，标注内容真实、准确、完整，严格遵循国家纺织品标识管理相关规范，必须明确标注以下信息：产品名称、产品型号、面料成分及含量、洗涤维护说明、产品质量等级、执行标准、安全技术类别、生产厂家全称及详细注册地址。严禁虚假标注、缺项漏项、模糊标注等行为。

三、附则

本规范为下陆区全域中小学生校服生产、销售的统一标准，各校服生产供应企业须严格遵照执行。

